| Dipartimento: INGEGNERIA CIVILE |
| --- |
| Corso di Laurea magistrale: INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA |
| Classe di laurea: LM-4 C.U. ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (QUINQUENNALE) |
| Indirizzo Internet Corso di Studio: www.ingegneriacivile.unical.it/edile-architettura |
| Titolo dell’unità formativa: TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA |
| Codice dell’unità formativa (GISS): 27000330 |
| Condivisione: NESSUNA |
| Articolazione in moduli: NESSUNA |
| Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/22 |
| Docente responsabile: CREA FORTUNATO | www.ingegneriacivile.unical.it/persone |
| Posizione docente responsabile: PROFESSORE ASSOCIATO - UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA |
| Numero crediti formativi universitari CFU erogati: 6 |
| Ore riservate attività didattiche assistite: 80 |
| Ore riservate studio individuale: 70 |
| Organizzazione della didattica: | Ore di lezioni frontali: 40 |
|  | Ore esercitazioni: 40 |
| Tipologia di unità formativa: ATTIVITÀ FORMATIVA AFFINI E INTEGRATIVA |
| Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA |
| Lingua di insegnamento: ITALIANO |
| Anno/Semestre dell’unità formativa: I ANNO, 2° SEMESTRE |
| Periodo: dal 02/03/2015 al 13/06/2015 |
| Prerequisiti: NESSUNO |
| Obiettivi formativi (risultati d’apprendimento previsti e competenze da acquisire): Il corso intende dare allo studente un quadro generale, dal punto di vista tecnico-applicativo, delle proprietà fondamentali che caratterizzano i materiali di ricorrente impiego in edilizia. |
| Contenuti del corso/programma Argomenti delle lezioni: Struttura e proprietà dei materiali Legame chimico. Legami primari e secondari. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici. Impacchettamento atomico e struttura cristallina. Strutture ordinate a breve e lunga distanza. Reticoli Spaziali di Bravais. Strutture cristalline metalliche. Isotropia ed anisotropia. Polimorfismo. Difetti nei cristalli. Dislocazioni. Strutture disordinate. Diagrammi di stato: sistemi ad uno, due e tre componenti, regola delle fasi di Gibbs, leghe binarie isomorfe, regola della leva, solidificazione delle leghe in condizioni di non equilibrio, leghe binarie eutettiche e peritettiche, fasi intermedi. Proprietà chimiche e fisiche: densità, porosità solubilità. Proprietà termiche: calore specifico, dilatazione termica, resistenza agli sbalzi termici. Proprietà meccaniche: resistenza a trazione e compressione, snervamento, meccanismo della deformazione elastica e plastica, duttilità, fragilità, durezza, resilienza, deformazione viscoelastica (creep), resistenza a fatica. Materiali ceramici Strutture dei silicati. Ceramici tradizionali: Cenni sui refrattari.Vetri: proprietà chimiche, fisiche e meccaniche. Fibre di vetro. Leganti aerei: il gesso e la calce, chimismo, caratteristiche ed utilizzazione. Leganti idraulici: cemento Portland, cemento pozzolanico, cemento d'alto forno, processo e tecnologia di fabbricazione e proprietà: Cementi Portland speciali e calci idrauliche, cementi alluminosi, cemento bianco e cementi colorati, cementi espansivi. Prove sui cementi: chimiche, fisiche e meccaniche. Classificazione dei cementi. Il Calcestruzzo Gli aggregati: caratteristiche fisiche, morfologia, caratteristiche meccaniche, caratteristiche chimiche. Sostanze dannose negli aggregati. Analisi granulometrica. Distribuzione granulometrica: criterio della massima densità e della massima scorrevolezza, combinazione degli aggregati. Diametro massimo. Qualità dell'acqua d'impasto. Additivi: fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, autocompattanti, plastificanti, aeranti, acceleranti e ritardanti di presa, antigelo, idrofughi, aggiunte idrauliche. Rapporto Acqua/Cemento. Il calcestruzzo fresco: lavorabilità, misure di consistenza, bleeding, ritiro plastico, stagionatura. Il calcestruzzo indurito: caratteristiche meccaniche, prove sul calcestruzzo indurito, coefficiente di dilatazione termica. La resistenza del calcestruzzo nel tempo. Esempio di studio della composizione di un impasto. Degrado Chimico, fisico e meccanico e durabilità del calcestruzzo. Classi di esposizioni ambientali UNI EN 206. Calcestruzzi leggeri e ad alta densità. Restauro delle opere e dei manufatti cementizi. Cenni sui calcestruzzi innovativi: calcestruzzi ad alte prestazioni (HPC)e calcestruzzi autocompattanti (SSC). Materiali organici: Naturali ed artificiali. Elastomeri. Resine. Polimeri termoplastici e termoindurenti. Proprietà chimiche, fisiche e meccaniche. Materiali metallici Materiali ferrosi. Conversione della ghisa in acciaio. Diagramma Fe-Fe3C. Trattamenti termici sugli acciai. Acciai inossidabili. Dislocazioni e meccanismi di indurimento. Tecniche di indurimento dei metalli: indurimento per riduzione della dimensione dei grani, per soluzione solida, per precipitazione e per incrudimento. Classificazione degli acciai. Materiali non ferrosi: leghe di alluminio. Corrosione dei metalli. Argomenti delle esercitazioni: Prove meccaniche di trazione e compressione; costruzione ed interpretazione dei diagrammi di stato; costituzione potenziale del clinker Portland; analisi granulometrica, assortimento granulometrico, progettazione di miscele di calcestruzzo in funzione: della lavorabilità, della resistenza meccanica, della durabilità, dei costi economici, etc.; trattamenti termici sugli acciai. |
| Modalità di frequenza: Obbligatoria |
| Modalità di erogazione: Frontale |
| Metodi di verifica dell’apprendimento: Prova scritta e prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di due esercizi (progettazione di miscele di calcestruzzi e costruzione e/o interpretazione di diagrammi) e nella risposta a due quesiti teorici. Lo studente che ha superato la prova scritta con un voto uguale o superiore a 18/30 può chiedere di registrare l’esame senza sostenere la prova orale. |
| Letture consigliate o richieste: Bernardo Marchese, “Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata” , Liguori Editori, Napoli; A cura di AIMAT, “Manuale dei Materiali per l’Ingegneria”, McGraw-Hill Libri Italia srl, Milano; Giuseppe Frigione, appunti di “Scienza e Tecnologia dei Materiali” e “Tecnologia del Calcestruzzo”. http://icampus.ingegneriacivile.unical.it |
| Metodologie didattiche: lezioni frontali, esercitazioni, prove di laboratorio. |
| Orario e aule lezioni: | www.ingegneriacivile.unical.it/edile-architettura |
| Calendario prove valutazione: |  |